**Технический паспорт   
Flugger Faсade Resist**



**Описание продукта**

100% акриловая , стойкая к атмосферным воздействиям матовая фасадная краска. Может использоваться при более низких температурах, чем другие фасадные краски, при условии что температура окрашиваемой поверхности не ниже 0 °C. Образует грязеотталкивающее покрытие с хорошей паропроницаемостью, что дает возможность испаряться остаткам влаги из основания. Предотвращает образование плесени и грибка. Предназначена для наружных работ по различным минеральным основаниям : штукатурке, бетонным цоколям, кирпичу, гипсу цементно-волокнистым плитам, а также по ранее окрашенным поверхностям. Выдерживает очистку под высоким давлением: максимально 80 бар , минимальное расстояние от основания 30 см, при температуре воды 30°С

**Преимущества**

Быстро сохнет

Водоразбавляемая краска

с возможностью нанесения при низкой температуре +2 С, что продлевает срок выполнения фасадных работ

Выдерживает ливневый дождь уже через 30 минут после нанесения

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим, твердым , с температурой не ниже 0 °C . Загрязнения очистить с помощью Flügger Facade Clean,а плесень и грибок удалить, используя Flügger Facade Anti-green. Впитывающие и мелящиеся поверхности загрунтовать Flügger Facade Primer.

**Нанесение**

Краска наносится кистью, валиком или краскопультом.

**Очистка и обслуживание**

Регулярно проверяйте состояние фасада. Удаляйте плесень и грибок с помощью Flügger Facade Anti-green. При необходимости выполняйте ремонтное окрашивание.

**Технические характеристики**

Тип: 100% -акриловая фасадная краска

Плотность: 1,45 кг/литр

Степень блеска: 2, матовый

Сухой остаток: По весу %: 60 По объему %: 42

Расход: 7-10 м² /л

Температура нанесения: Минимальная температура нанесения

и высыхания/отверждения: 2 °C

Максимальная относительная влажность воздуха 80%

Время высыхания при температуре 20 °C,

Относительной влажности 60 %: На отлип: 1 час

Интервал перекрытия: 6 часов, при более низкой температуре и более высокой влажности – это

время увеличивается

Полное отверждение: 28 дней

Паропроницаемость: Согласно EN 1504-2 CE Класс 1

Стойкость к мытью: класс 1 согласно EN 13300

Разбавитель: Вода, обычно не требует разбавления

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать