|  |  |
| --- | --- |
| Технический паспорт  Flügger Interior Blackboard Finish INT BLACK  **Описание продукта**  Матовая чёрная краска на водной основе, обеспечивающая поверхность на которой можно писать мелом. Предназначена для внутренних работ по дереву, металлу и любым другим основаниям, на которых необходимо создать информационную доску. | mhtml:file://E:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flugger%20Product%20Data%20Sheets.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |

**Преимущества**

Хорошая адгезия к большинству поверхностей

Простая и легкая в применении

Личная информационная доска в любом удобном для Вас месте

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим, твердым. Шелушащуюся и мелящуюся краску удалить. Поверхность очистить с помощью Fluren 37 Basic Cleaner. Новую и необработанную древесину загрунтовать Interior Wood Primer, а впитывающие минеральные основания Flugger Sealer. Для металлических поверхностей используйте соответствующий антикоррозионный грунт.

**Нанесение**

Наносится кистью или валиком с коротким ворсом. Наилучший результат достигается при двухслойном покрытии.

Поверхность очищать с помощью Fluren 32 Universal Cleaner. При необходимости реставрации повреждений используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально.

Перед ремонтной окраской поверхность нужно тщательно очистить от мела.

**Технические характеристики**

Тип: краска на водной основе

Плотность: 1,3 кг/л

Степень блеска: 3, матовый

Сухой остаток: По весу: 53%

Расход: 8-12 м²/л

Температура нанесения: Мин. рабочая температура в процессе

нанесения и высыхания/отверждения: +5°C

Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: На отлип: 2 ч

Интервал перекрытия: 6 ч

Полное отверждение: Несколько дней

Разбавитель: Вода, обычно не разбавляется

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло.

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.

Код: INT BLACK Декабрь 2010 года, заменяет сентябрь 2009 года