|  |  |
| --- | --- |
| **Технический паспорт  Flügger Flutex Pro 7** | mhtml:file://G:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flugger%20Product_Safety%20Data%20Sheets_2S_3_4_5_10.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |

  

**Описание продукта**

 Flutex Pro – это серия красок, которая сочетает в себе высокое качество и экологичность. Продукты имеют хорошую кроющую способность и отличные малярно-технологические характеристики, что обеспечивает высокую производительность и качество отделки.

 Flutex Pro 7 –100% акриловая краска, с повышенной кроющей способностью. Обладает хорошими свойствами нанесения и является оптимальным выбором, когда необходимо быстро и качественно выполнить работу. Обеспечивает матовое покрытие с небольшим приглушённым блеском. Предназначена для стен и потолков внутри помещений с высокими функциональными требованиями к износостойкости и очистке поверхности. Это могут быть жилые комнаты, общественные учреждения, офисы, магазины, холлы, кухни и т.д. Выдерживает локальную чистку мягкой щёткой или тканью. Рекомендуется для бетонных, оштукатуренных, зашпатлёванных, ранее окрашенных поверхностей, гипсокартона, цементно-волокнистых и цементно-стружечных плит. Отмечена Европейским экологическим лейблом ECO. Имеет сертификат Nordic Swan Ecolabel. Это гарантирует, что краска безопасна как при выполнении работ, так и при эксплуатации. Flutex Pro 7 насыщенных цветов может иметь большую степень блеска, чем светлых оттенков и на первом этапе использования до полной полимеризации может стираться из-за повышенного содержания пигментов.

**Преимущества:**

Высокая кроющая способность

Красивая поверхность, с гладкой фактурой и мягким, равномерным блеском, независимо от угла падения света

Износостойкое, хорошо моющееся покрытие

Обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении

**Подготовка поверхности:**

 Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Для очистки использовать Fluren 37 Basic Cleaner.

Впитывающие и слегка мелящиеся поверхности загрунтовать Flügger Sealer. Для невпитывающих оснований используйте Special Grund. Пятна от водных протечек, никотина, других загрязнений (соков, кофе, маркеров, следов пожара и т.п.) необходимо изолировать Flügger Interior Stop Primer. Гладкие и глянцевые поверхности загрунтовать Flügger Interior Fix Primer.

**Нанесение**

Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или краскопультом. Некоторые яркие цвета требуют нанесения дополнительных слоёв. Всегда используйте один и тот же номер партии на непрерывных плоскостях. Различия в структуре и фактуре поверхности могут привести к разнице в цвете. Температура воздуха может повлиять на вязкость материала. При нанесении распылением температура краски должна быть не менее 12°C. Во время высыхания и отверждения не допускайте образования конденсата. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания, полного отверждения и интервала повторного нанесения, а повышенная температура и низкая влажность наоборот, сокращают. Всегда выполняйте тестовый выкрас для оценки адгезии и конечного результата.

**Технические характеристики**

Тип: 100% Акриловая краска

Плотность: 1,39 кг/л

Степень блеска: 7, матовый

Сухой остаток: По весу: 58 % , По объему: 42 %

Расход: 8-10 м²/л

Температура нанесения: Мин. рабочая температура в процессе

 нанесения и высыхания/отверждения: +5°C

 Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: На отлип: 1 час

 Интервал перекрытия: 4 часа

 Полное отверждение при температуре 20°C,

относительной влажности 60% : 28 дней

Стойкость к мытью: Класс 1, согласно EN 13300

Разбавитель: Вода

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке,

 не замораживать.

Дополнительная информация: Продукт соответствует требованиям М1: Классификация строительных

 материалов по выбросам: Протокол химического и сенсорного

 тестирования строительных материалов.

 январь 2021 года

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте

www.flugger.dk

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.