|  |  |
| --- | --- |
| **Технический паспорт Flügger Interior Fix Primer**Интерьер Fix Primer**Описание продукта** Акриловый грунт на водной основе с высокой адгезионной способностью, обеспечивающий оптимальное прилипание к сложным основаниям. Рекомендуется для внутренних и наружных работ по твёрдым и гладким поверхностям, таким как керамическая плитка, твёрдый ПВХ, стекло, ламинат и покрытиям, выполненным в промышленных условиях ( например, при перекрашивании мебели). Так же можно использовать для поверхностей, подверженных временному воздействию влаги. | mhtml:file://G:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flьgger%20PRIMERs.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |

**Преимущества**

· Финишное покрытие может быть выполнено любыми видами красок

· Обеспечивает хорошую адгезию для последующей обработки

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим и твердым. Поверхность промыть с помощью Fluren 37 Basic Cleaner. Известковые отложения и остатки мыла удалить, используя Fluren 33 Lime Remover , затем промыть водой. Очень гладкие поверхности отшлифовать абразивом.

**Нанесение**

Наносится кистью, валиком и распылителем.

Финишная обработка может быть выполнена как водной краской, так и на основе растворителя.

**Примечание**

Перед началом работ обработайте небольшой участок основания грунтом и финишным покрытием, чтобы оценить адгезию.

Существует риск плохого сцепления с подложкой, если поверхность не тщательно очищена от жира, известковых отложений, остатков мыла.

Так же обратите внимание, что полная адгезия наступает через несколько дней.

**Технические характеристики**

Тип: Акриловый адгезионный грунт

Плотность: 1,48 кг/л

Степень блеска: Матовый

Сухой остаток: по весу 61% , по объёму: 42%

Расход: 8 м²/л

Рабочая температура: мин. рабочая температура во

 время окраски и высыхания/отверждения +10 °C

 Максимальная влажность 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: На отлип: 2 ч

 Интервал перекрытия: 12 ч

 Полное отверждение: Несколько дней

Разбавитель: Вода. Обычно не требует разбавления.

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло

 Условия хранения: Хранить в плотно закрытой заводской упаковке,

 в прохладном месте, не замораживать.

Код: INT FIX Декабрь 2010, заменяет Сентябрь 2009

Всегда убедитесь, что этот лист описания продукта является последним изданием. Свойства продукта могут быть изменены в соответствии с технологическим развитием. Вся информация основана на существующем законодательстве,

лабораторных испытаниях и практическом опыте.