|  |  |
| --- | --- |
| Технический паспорт Flügger Special Grund ( Special Primer) | mhtml:file://G:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flьgger%20PRIMERs.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |

  

**Описание продукта**

Акриловая грунтовочная краска с очень высокой кроющей способностью. Обеспечивает матовую, прочную и равномерную поверхность.Special Grund маркирована Европейским экологическим лейблом ECO. Предназначена для внутренних работ в качестве грунта по стекловолоконным и армирующим покрытиям, минеральным основаниям. Особенно рекомендуется для поверхностей с критическим боковым освещением. Позволяет выявить участки, требующие коррекции перед нанесением отделочной краски. Выравнивает впитывающую способность основания, что обеспечивает получение качественного финишного покрытия.

**Преимущества**

Равномерная матовая поверхность под любым углом падения света

Уменьшает расход финишных материалов

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим и твердым. Настенные покрытия необходимо надёжно зафиксировать, отслаивающиеся волокна удалить.

**Нанесение**

Наносить равномерным слоем кистью, валиком или распылителем. При использовании краскопульта разбавить водой на 5-10%

**Технические характеристики**

Тип: Акриловая грунтовочная краска

Плотность: 1,44 кг/л

Степень блеска: 3, матовый

Сухой остаток: по весу 64% , по объёму 49%

Расход: 8 м²/л, в зависимости от поверхности и способа нанесения

Рабочая температура: Мин. рабочая температура в процессе

 нанесения и высыхания/отверждения мин. +5 °C, макс. относительная влажность 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: на отлип: 1 ч

 интервал перекрытия: 4 часа

 полное отверждение: несколько дней

Разбавитель: Вода

Очистка инструментов и т.д.: Вода

 Условия хранения: Хранить в плотно закрытой заводской упаковке,

 в прохладном месте, не замораживать

Код: SPECGR Сентябрь 2016 года, заменяет май 2012