|  |  |
| --- | --- |
| **Технический паспорт Flügger Facade Primer** | mhtml:file://G:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flьgger%20PRIMERs.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |



**Описание продукта**

Универсальный акриловый с добавлением силикона грунт для фасадов. Хорошо проникает в основание, укрепляет его и сводит к минимуму проникновение влаги в конструкцию. Улучшает адгезию финишного покрытия и способствует его равномерному нанесению. Обеспечивает водоотталкивающую и паропроницаемую плёнку, позволяющую влаге испаряться изнутри основания. Предназначен для грунтования мелящихся и впитывающих минеральных фасадов, таких как штукатурка, бетон, легкий бетон перед финишной обработкой всеми типами фасадных красок, кроме силикатной.

**Преимущества**

· Связывает и укрепляет основание

· Водоотталкивающее и паропроницаемое покрытие

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим и твердым.

Сильно мелящиеся основания очистить, потрескавшуюся штукатурку удалить. При необходимости помыть поверхность, используя Flugger Facade Clean, а при наличии плесени и грибка Flugger Facade Anti-green.

**Нанесение**

Наносить кистью или валиком «мокрым по мокрому», пока поверхность не будет равномерно пропитана. Применяется в неразбавленном виде. В качестве финишного покрытия используются краски: Flugger Facade Universal, Flugger Facade Beton, Flugger Facade Impredur или Flugger Facade Zero.

Не рекомендуется выполнять работу при прямых лучах солнца и ветре.

**Очистка и обслуживание**

Периодически проверяйте состояние фасада. Удаляйте плесень и наросты грибка с помощью Flugger Facade Anti-green. При необходимости выполняйте ремонтную окраску.

**Примечание**

Не наносите толстым слоем, чтобы избежать образования глянцевой плёнки

**Технические характеристики**

Тип: Силикономодифицированный укрепляющий акриловый грунт

Плотность: 1,0 кг/л

Сухой остаток: По весу 4%

Расход: 3-7 м²/л, в зависимости от впитывающей способности основания

Рабочая температура: мин. рабочая температура во

время нанесения и высыхания/отверждения: +2 °C

Максимальная относительная влажность воздуха 80%

Время высыхания при температуре 20 °C,

относительной влажности воздуха 60%: На отлип:1 час

Интервал перекрытия: 6 часов

Разбавитель: Не разбавлять

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке,

не замораживать.

Код: FACADE PRI Апрель 2013 года, заменяет Ноябрь 2011 года

Убедитесь, что данный паспорт является последним изданием. Свойства продукта могут быть изменены в соответствии с технологическим развитием. Вся информация основана на существующем законодательстве,

лабораторных испытаниях и практическом опыте.