

**Технический паспорт**

**Flügger Wood Tex Grundmaling (Priming Paint)**



**Описание продукта**

Пигментированный алкидный грунт для дерева на водной основе с высокой кроющей способностью. Является одним из продуктов системы окрашивания «Wood Tex» и используется в качестве промежуточного слоя между грунтовочным маслом и финишным покрытием. Создаёт экстра защиту от проникновения влаги, поэтому рекомендуется для использования в регионах с повышенной влажностью и в прибрежных районах, где деревянные конструкции подвержены постоянному воздействию воды. Обеспечивает хорошую адгезию, благодаря высокому содержанию масла и твёрдых частиц. Имеет в составе активные вещества, которые сводят к минимуму риск образования плесени и грибка на поверхности после финишной обработки.

Предназначен для наружных работ по новым или ранее обработанным светлым породам дерева, а также пропитанной под давлением или подверженной вакуумной обработке древесине.

 **Преимущества**

 Мощный барьер от проникновения влаги

Дополнительный защитный слой

Хорошая кроющая способность

 **Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим и твердым. Отслаивающуюся краску и поврежденные участки дерева необходимо полностью удалить. Необработанную, новую и впитывающую древесину необходимо загрунтовать Flügger Wood Tex Grundolie.

**Нанесение**

Размешать перед использованием. Наносить кистью, валиком или краскопультом.

**Примечание**

Процент содержания влаги в дереве не должен превышать: окна и двери: 12 % +/-3 - выступы, заборы и фасады: 18 %

 **Технические характеристики**

Тип: Пигментированный алкидный грунт для дерева на водной основе

Плотность: 1,28 кг/л

Степень блеска: Матовый

Сухой остаток: По весу: 57% , По объему: 45%

Расход: Пиленая древесина: 6-7 м²/л

 Строганное дерево: 8-9 м²/л

Температура нанесения: Мин. рабочая температура в процессе

 нанесения и высыхания/отверждения: +5°C

 Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: На отлип: 4 ч

 Интервал перекрытия: 16 ч

 Полное отверждение: несколько дней

Разбавитель: Вода

Очистка инструментов и т.д.: средство Brush cleaner

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.

**Код:**WT GRUNDMA Июнь 2015г, заменяет Январь 2015г.

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.