|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **Технический паспорт  Flügger Interior Stop Primer**  INT СТОП  **Описание продукта**  Блокирующий пигментированный грунт для дерева на водной основе. Рекомендуется для внутренних работ по окрашенным, новым, необработанным деревянным и минеральным поверхностям ( штукатурка, цементно-известковые плиты, гипсокартон) в случае риска проявления через финишное покрытие пятен от водных протечек, никотина, следов пожара, различных красителей (маркеры, кофе, вино). Можно использовать так же в качестве барьера от проникновения смолы из сучков древесины. После высыхания окрашивается красками на водной основе. | mhtml:file://G:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flьgger%20PRIMERs.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg | | |

**Преимущества**

· Имеет хорошие изоляционные свойства

Можно окрашивать краской с разной степенью блеска, любого цвета

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим и твердым. Причину водных протечек необходимо устранить. Поверхность очистить с помощью Natural Wood Cleaner или Fluren 37 Basic Cleaner.Следы от сажи и никотина промыть, используя Fluren 49 Soot and Nicotine Cleaner. Для достижения максимального эффекта при изоляции сучков древесины можно обработать их средством Wood Sealer.

**Нанесение**

Наносится кистью, валиком и распылителем. Наилучший результат даёт двухслойное покрытие. При сильном изменении цвета подложки необходимо сделать тестовый выкрас, чтобы оценить блокирующий эффект.

**Технические характеристики**

Тип: Блокирующий грунт на водной основе

Плотность: 1,26 кг/л

Степень блеска: полуматовый

Сухой остаток: по весу 50,4% , по объёму: 37,2%

Расход: 8-10 м²/л

Температура при нанесении: мин. рабочая температура в процессе

нанесения и высыхания/отверждения: +10 °C

Максимальная влажность воздуха 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: На отлип: 0,5 ч

Интервал перекрытия: 6 ч

Полное отверждение: Несколько дней

Разбавитель: Не разбавлять

Очистка инструментов и т.д.: Вода и Metal Pro Cleaner

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.

Код: INT STOP Сентябрь 2013 года, заменяет Январь 2013 года

Убедитесь, что этот лист описания продукта является последним изданием. Свойства продукта могут быть изменены в соответствии с технологическим развитием. Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>