|  |  |
| --- | --- |
| **Технический паспорт  Flügger Facade Universal** | mhtml:file://E:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flugger%20Product%20Data%20Sheets.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |



**Описание продукта**

Универсальная краска для фасадов на водной основе. Создает гладкое, матовое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям и защищающее от проникновения дождевой воды в основание, в то же время, обладающее очень хорошей паропроницаемостью, что способствует испарению влаги изнутри. Это свойство позволяет использовать краску на пористых поверхностях. Благодаря содержанию масла, которое проникает вглубь подложки и обеспечивает хорошее сцепление, Flügger Facade Universal является лучшим вариантом для ремонтной окраски. Предотвращает образование плесени и грибка. Предназначена для наружных работ по штукатурке, силикатному кирпичу, бетону, а также поверхностям, ранее окрашенным известковыми и другими типами красок. Рекомендуется также для новых, необработанных фасадов.

**Преимущества**

Даёт гарантированный результат при ремонтной окраске поверхностей, которые были ранее обработаны любыми видами красок

Обеспечивает равномерное, абсолютно матовое покрытие

Можно применять даже на пористых подложках

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим, твердым и не сильно мелящимся. При нанесении краски на недавно оштукатуренные, отремонтированные поверхности, необходимо дать им просохнуть в течение 4 недель. Удалить шелушащуюся известь или краску. Очистить основание с помощью Flügger Facade Clean. Плесень, грибок, удалить, используя Flügger Facade Anti-green. Отверстия и повреждения зашпатлевать Repafiller Exterior. Мелящиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Facade Primer.

**Нанесение**

Наносить в 1-2 слоя фасадной кистью, валиком или распылителем. На первый слой краску можно разбавить приблизительно на 10 % водой.

Старые здания, построенные из известняка, можно окрашивать только известковой, силиконовой или силикатной краской.

**Очистка и обслуживание**

Регулярно проверяйте состояние фасада. Удаляйте плесень и грибок с помощью Flügger Facade Anti-green. При необходимости выполните ремонтное окрашивание.

Избегайте выполнять работы под прямыми солнечными лучами или при сильном ветре.

**Технические характеристики**

Тип: Масляно-эмульсионная краска

Плотность: 1,39кг/л

Степень блеска: 2, матовый

Сухой остаток: По весу: 55% , По объему37%

Расход: 8-10 м²/л

Температура нанесения: Мин. рабочая температура в процессе

нанесения и высыхания/отверждения: +10°C

Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: На отлип: 1 ч

Интервал перекрытия: 24 ч

Полное отверждение: несколько дней

Паропроницаемость: класс 1 согласно EN 7783-2

Разбавитель: Вода

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.

Код: FACADE UNI Февраль 2012 года, заменяет Июль 2011 года

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.