|  |  |
| --- | --- |
| Технический паспорт Flügger Metal Pro Anti-corrosive Primer http://gm.flugger.com/Data/Prodimages/RUST%20PRI.jpg(Metal Pro Rusthindrende Primer)**Описание продукта** Быстросохнущий алкидный грунт, эффективно защищающий поверхности от коррозии. Благодаря хорошим проникающим свойствам в пористые основания особенно рекомендуется для очищенного вручную металла.  | http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |

Предназначен для внутренних и наружных работ по необработанным и ранее окрашенным в промышленных условиях металлическим поверхностям, чугуну и стали.

**Преимущества**

Быстро сохнет

Легко наносится

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть сухим и твердым, очищенным от грязи, жировых и масляных пятен.

Удалить старую краску, продукты окисления и ржавчину до получения чистого, твердого металла, используя скребок, дробилку или стальную щетку. Завершить очистку с помощью Flugger Metal Pro Cleaner.

Плесень и грибок удалить средством Flugger Facade Anti-green. При необходимости применяйте очистку под высоким давлением. После обработки чистящими средствами нужно промыть поверхность большим количеством чистой воды. Глянцевые поверхности отшлифовать абразивом.

**Нанесение**

Перед применением тщательно перемешать. Сразу (в течение дня) после подготовки поверхности нанести два слоя Flügger Metal Pro Anti-corrosive Primer с помощью кисти или безвоздушного распылителя. Для улучшения адгезии на очищенном вручную металле первый слой всегда наносить кистью. Финишная обработка выполняется алкидной краской или на водной основе, но не позднее чем через 2 недели после грунтования.

Для достижения наилучшего результата необходимо нанести 2 слоя грунта и 2 слоя краски.

**Примечание**

Важно соблюдать интервалы между слоями. Особо тщательно выполняйте очистку окрашиваемой поверхности. Убедитесь, что при нанесении обеспечено равномерное покрытие и рекомендуемая толщина плёнки для оптимальной защиты от ржавчины.

**Технические характеристики**

Тип: Антикоррозионный алкидный грунт на основе фосфата цинка

Плотность: 1,51 кг/л

Степень блеска: Матовый

Сухой остаток: По весу: 79% , По объему: 55%

Расход: 8-12 м²/л

 Толщина влажной плёнки должна быть примерно 100 микрон, после высыхания приблизительно 55 микрон Температура нанесения: Мин. рабочая температура в процессе

 нанесения и высыхания/отверждения: +5°C, максимальная относительная влажность 80%

 Время высыхания при температуре 20°C,

 относительной влажности 60%: На отлип: 30 минут

 Интервал перекрытия: 1 ч

 Полное отверждение: Несколько дней

 Разбавитель: Не разбавлять

Очистка инструментов и т.д.: Уайт спирит

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке.

Код: RUST PRI Январь 2013 года, заменяет Июль 2011 года

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.