|  |  |
| --- | --- |
| **Технический паспорт  Dekso 5**  Dekso 5 http://gm.flugger.com/en/Ecolabel.jpg  **Описание продукта**100%- акриловая краска, обеспечивающая красивое матовое покрытие с отличными моющими свойствами. Обладает высокой кроющей способностью. Экстра прочная на истираемость и грязеотталкивающая поверхность позволяет удаление даже трудно выводимых пятен, не оставляя следов. Dekso 5 маркирована европейским экологическим лейблом ECO.Предназначена для стен и потолков внутри помещений. Рекомендуется для использования в общественных учреждениях, офисах, гостиных комнатах, кухнях и в тех местах, где предъявляются высокие требования к поверхности по совмещению эстетики и функциональности. **Преимущества:**Чрезвычайно крепкая, хорошо моющаяся и при этом матовая поверхностьНе меняет степени блеска от прикосновений и мытьяШирокий спектр примененияОсобенно рекомендуется для помещений с высокими эстетическими требованиями к покрытию стен**Подготовка поверхности** Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Для очистки используется средствоFluren 37 Basic Cleaner. Пористые и слегка мелящиеся основания загрунтовать Flügger Sealer.  **Нанесение**Наносить краску кистью, валиком или краскопультом. **Примечание**Для очистки пятен можно применять универсальные моющие средства, например Fluren 32При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально.**Технические характеристики**Тип: акриловая краскаПлотность: 1,32 кг/лСтепень блеска: 5, матовыйСухой остаток: По весу: 57% , По объему: 42%Расход: 8-10 м²/л Температура при нанесении: Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +5°C Макс. относительная влажность: 80%Время высыхания при температуре 20°C,относительной влажности 60%: На отлип: 1 ч Интервал перекрытия: 4 ч Полное отверждение: Несколько днейСтойкость к мытью: Класс 1, согласно EN 13300Разбавитель: ВодаОчистка инструментов и т.д.: ВодаУсловия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать **Код:** Dekso 5 Сентябрь 2016 года, заменяет Март 2016 годаУбедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте<http://www.flugger.dk>Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.  | mhtml:file://G:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flugger%20Product%20Data%20Sheets.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |