|  |  |
| --- | --- |
| **Технический паспорт   Dekso 5**  Dekso 5 http://gm.flugger.com/en/Ecolabel.jpg  **Описание продукта**  100%- акриловая краска, обеспечивающая красивое матовое покрытие с отличными моющими свойствами. Обладает высокой кроющей способностью. Экстра прочная на истираемость и грязеотталкивающая поверхность позволяет удаление даже трудно выводимых пятен, не оставляя следов. Dekso 5 маркирована европейским экологическим лейблом ECO.Предназначена для стен и потолков внутри помещений. Рекомендуется для использования в общественных учреждениях, офисах, гостиных комнатах, кухнях и в тех местах, где предъявляются высокие требования к поверхности по совмещению эстетики и функциональности.  **Преимущества:**  Чрезвычайно крепкая, хорошо моющаяся и при этом матовая поверхность  Не меняет степени блеска от прикосновений и мытья  Широкий спектр применения  Особенно рекомендуется для помещений с высокими эстетическими требованиями к покрытию стен  **Подготовка поверхности**  Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Для очистки используется средство  Fluren 37 Basic Cleaner. Пористые и слегка мелящиеся основания загрунтовать Flügger Sealer.    **Нанесение**  Наносить краску кистью, валиком или краскопультом.  **Примечание**  Для очистки пятен можно применять универсальные моющие средства, например Fluren 32  При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально.  **Технические характеристики**  Тип: акриловая краска  Плотность: 1,32 кг/л  Степень блеска: 5, матовый  Сухой остаток: По весу: 57% , По объему: 42%  Расход: 8-10 м²/л  Температура при нанесении: Мин. рабочая температура в процессе  нанесения и высыхания/отверждения: +5°C  Макс. относительная влажность: 80%  Время высыхания при температуре 20°C,  относительной влажности 60%: На отлип: 1 ч  Интервал перекрытия: 4 ч  Полное отверждение: Несколько дней  Стойкость к мытью: Класс 1, согласно EN 13300  Разбавитель: Вода  Очистка инструментов и т.д.: Вода  Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать  **Код:** Dekso 5 Сентябрь 2016 года, заменяет Март 2016 года  Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.  Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте  <http://www.flugger.dk>  Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте. | mhtml:file://G:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flugger%20Product%20Data%20Sheets.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |