|  |  |
| --- | --- |
| **Технический паспорт** Flügger Wood Tex Grundolie (Priming Oil) \\MANAGER2\Office$2\Банки WoodTex\20740_WoodTex_Grundolie_10L.jpg  **Описание продукта**  Грунтовочное масло по дереву на водной основе. Предотвращает поглощение влаги и гарантирует хорошую адгезию для последующей обработки. Глубоко проникает в древесину, а благодаря активным веществам, содержащимся в составе масла, препятствует загрязнению и образованию плесени на поверхности. Является одним из продуктов системы окрашивания « Wood Tex» и используется в качестве грунта для наружных работ по новой и необработанной, а также пропитанной под давлением или подверженной вакуумной обработке древесине. Предназначено для различных деревянных конструкций. | mhtml:file://G:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flugger%20Product%20Data%20Sheets.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |

**Преимущества**

Глубоко проникает в дерево и препятствует впитыванию влаги

Сводит к минимуму растрескивание древесины

Предотвращает образование плесени и грибка

Уменьшает расход финишного покрытия

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим и твёрдым.

Ранее обработанные поверхности необходимо очистить, используя Flügger Facade Cleaner.

Участки с наличием плесени и наростами грибка промыть Flügger Facade Anti-green.

Старое, поврежденное, разлагающееся дерево удалить.

**Нанесение**

Размешать перед использованием.

Наносить кистью. Не впитавшееся масло вытереть чистой хлопчатобумажной тканью.

Финишную обработку поверхности необходимо выполнить в течение 14 дней.

Процент содержания влаги в древесине не должен превышать 12%.

**Технические характеристики**

Тип: Грунтовочное масло на водной основе

Плотность: 0,85 кг/л

Сухой остаток: По весу: 22% , По объему: 21%

Расход: 4-10 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Температура нанесения: Мин. рабочая температура в процессе

нанесения и высыхания/отверждения: +5°C

Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: На отлип: 1 ч

Интервал перекрытия: 6 ч

Полное отверждение: Несколько дней

Разбавитель: Не разбавлять

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.

**Код:** WT GRUNDOL Июнь 2015г., заменяет Январь 2014г.

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |