|  |  |
| --- | --- |
| Технический паспорт Flügger Wood Tex Transparent \\MANAGER2\Office$2\Банки WoodTex\20744_WoodTex_Transparent_10L.jpg | mhtml:file://G:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flugger%20Product%20Data%20Sheets.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |

**Описание продукта**

Лессирующая пропитка по дереву на водной основе. Улучшает внешний вид и продлевает срок службы дерева. Глубоко проникает в структуру древесины и в то же время создаёт тонкую полуматовую защитную плёнку. Предотвращает образование плесени и грибка на поверхности. Слегка желеобразная консистенция состава пропитки облегчает процесс нанесения. Является одним из продуктов системы окрашивания «Wood Tex» и используется для наружных работ в качестве финишного покрытия по новой и ранее обработанной антисептиком, а также пропитанной под давлением или подверженной вакуумной обработке древесине.

Предназначена для различных строительных конструкций: заборы, фронтоны, фасады, дома из бруса и бревна. Окончательный цвет покрытия зависит от породы дерева, впитывающей способности и количества нанесённых слоёв.

**Преимущества**

Подчёркивает структуру и рисунок дерева

Лёгкость и простота в обслуживании, так как нет риска отслаивания покрытия

При соблюдении условий рекомендуемой технологии нанесения срок службы составляет до 10 лет

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим, твердым и иметь однородный внешний вид. Шелушащиеся покрытия и поврежденную, разлагающуюся древесину необходимо удалить. Поверхность очистить с помощью Flügger Facade Clean. Участки с наличием плесени и наростами грибка промыть Flügger Facade Anti-green. Необработанное, новое и впитывающее дерево загрунтовать Flügger Wood Tex Grundolie.

**Нанесение**

Размешать перед использованием. Наносить кистью вдоль волокон древесины. Максимальный срок службы достигается при двухслойном покрытии.

**Примечание**

Процент содержания влаги в дереве не должен превышать: окна и двери: 12 % +/-3; выступы, заборы и фасады 18 %

**Технические характеристики**

Тип Пропитка по дереву на водной основе

Плотность: 1,04 кг/л

Степень блеска: 30, полуматовый

Сухой остаток: По весу: 16% , По объему: 12%

Расход: Пиленая древесина: 4-5 м²/л

 Строганное дерево: 9-10 м²/л

Температура нанесения: Мин. рабочая температура в процессе

 нанесения и высыхания/отверждения: +5°C

 Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: На отлип: 4 ч

 Интервал перекрытия: 12 ч

 Полное отверждение: Несколько дней

Разбавитель: Не разбавлять

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.

**Код:** WT TRANS Сентябрь 2015 г., заменяет Июнь 2015 г.

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.