**Технический паспорт** 

## Flügger Wood Tex Tacklasyr (Wood Tex Opaque)



**Описание продукта**

Полуматовое непрозрачное покрытие для дерева на водной основе, обеспечивающее очень прочную поверхность. Является одним из продуктов системы окрашивания “ Wood Tex”и используется в качестве финишного слоя. Подчеркивает фактуру, но скрывает рисунок дерева. Оптимально защищает древесину от атмосферных воздействий и продлевает срок её службы. Предотвращает образование плесени и грибка на поверхности. Имеет желеобразную консистенцию, что облегчает нанесение. Предназначена для наружных работ по новым или ранее обработанным любыми лакокрасочными материалами деревянным конструкциям, а также пропитанной под давлением или подверженной вакуумной обработке древесине.

**Преимущества**

Лучший выбор, если неизвестно каким материалом ранее обрабатывалось дерево

Высокая кроющая способность

Идеально подходит в случае необходимости перемены цветового решения

Хорошая адгезия к предыдущему покрытию

Срок службы до 15 лет

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим и твердым. Старые поверхности, отслаивающаяся краска и поврежденные участки дерева должны быть полностью зачищены. На промышленно обработанной древесине необходимо сделать пробный выкрас, с целью оценки адгезии.

Перед окраской очистить поверхность с помощью Flügger Facade Clean. Удалить плесень и наросты грибка, используя Flügger Facade Anti-green. Необработанную, новую и впитывающую древесину необходимо загрунтовать Flügger Wood Tex Grundolie.В регионах с повышенной влажностью дополнительно использовать грунт Wood Tex Grundmaling.

**Нанесение**

Размешать перед использованием. Наносить кистью или валиком. Максимальный срок службы достигается при двухслойном покрытии.

**Примечание**

Процент содержания влаги в дереве перед покраской не должен превышать: окна и двери: 12 % +/-3 - выступы, заборы и фасады: 18 %

**Технические характеристики**

Тип алкидосодержащая краска на водной основе

Плотность: 1,3 кг/л

Степень блеска: 20, полуматовый

Сухой остаток: По весу: 52% , По объему: 36%

Расход: Пиленая древесина: 6-8 м²/л

Строганное дерево: 10-12 м²/л

Температура нанесения: Мин. рабочая температура в процессе

нанесения и высыхания/отверждения: +5°C

Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: На отлип: 1 ч

Интервал перекрытия: 12 ч

Полное отверждение: Несколько дней

Разбавитель: Не разбавлять

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.

**Код:** WT DAEK Июнь 2015года, заменяет Январь 2014года.

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания. Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте <http://www.flugger.dk>.

.