|  |  |
| --- | --- |
| **Технический паспорт Flügger Flutex 2S**  http://gm.flugger.com/dk/Ecolabel.jpg Flutex 2S   | mhtml:file://G:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flugger%20Product_Safety%20Data%20Sheets_2S_3_4_5_10.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |

**Описание продукта**

Глубоко матовая ПВА- модифицированная латексная краска с превосходной кроющей способностью. Обеспечивает красивое, равномерное, и не отражающее покрытие. Обладает высочайшими малярно технологическими свойствами.

Flutex 2S отмечена Европейским экологическим лейблом ECO. Предназначена для потолков внутри зданий, где необходимо получить ровную, гладкую, антибликовую поверхность с минимальной фактурой. Особенно рекомендуется для больших площадей с ярким освещением, помещений, в которых от падения света из окон на потолке могут быть видны следы от валика и кисти. По сравнению с другими потолочными красками, Flutex 2S – более качественный продукт для точечного ремонта и восстановления покрытия. Выдерживает лёгкую чистку.

Помимо белого, выпускается в чёрном и ультрамариновом-синем цветах, но они не подлежат локальному ремонту.

**Преимущества**

Красивая, глубоко матовая, не дающая бликов даже при ярком освещении поверхность

Не оставляет следов от инструмента

Равномерное покрытие под любым углом падения света

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим и твёрдым. Для очистки используйте Fluren 37 Basic Cleaner.

Впитывающие и мелящиеся поверхности загрунтовать Flügger Sealer. Пятна от водных протечек, никотина, от других загрязнений ( соков, кофе, маркеров, следов пожара и т.п.) необходимо изолировать краской Flügger Iso 5.

**Нанесение**

Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или краскопультом.

**Примечание:**

При окраске чёрным или ультрамариновым цветами для всей поверхности используйте краску одной партии. Наносите материал кистью или валиком в одном направлении, чтобы избежать пятен.

**Технические характеристики**

Тип: ПВА- модифицированная латексная краска

Плотность: 1,38 кг/л

Степень блеска: 2 , глубоко матовый

Сухой остаток: По весу: 55% , По объему: 35%

Расход: 8-9 м²/л

Температура нанесения: Мин. рабочая температура в процессе

 нанесения и высыхания/отверждения: +5°C

 Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: На отлип: 2 ч

 Интервал перекрытия: 4 ч

Стойкость к мытью: Класс 3, согласно EN 13300

Разбавитель: Вода

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.

Код: FLUTEX 2S Сентябрь 2016 года, заменяет август 2012 года

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте

www.flugger.dk

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |