|  |  |
| --- | --- |
| Технический паспорт Flügger Wood Tex Akrylmaling (Acrylic Paint)C:\Users\Филатов Илья\Desktop\22549_WoodTex_Akrylmaling_10L.jpg**Описание продукта** Полуматовая акриловая краска для дерева на водной основе, с высокой кроющей способностью. Обеспечивает эластичное и очень прочное покрытие, которое сохраняет свой блеск и цвет в течение долгого времени. Защищает от атмосферных воздействий и продлевает срок службы дерева. Предотвращает образование плесени и грибка на поверхности. Выдерживает очистку под высоким давлением: максимально 80 бар, минимальное расстояние от основания 30 см, максимальная температура воды 30°С.Является одним из продуктов системы окрашивания «Wood Tex» и используется для наружных работ в качестве финишного покрытия по новой и ранее окрашенной, а также пропитанной под давлением или подверженной вакуумной обработке древесине. Предназначена для различных строительных конструкций, деревянных фасадов.  | mhtml:file://G:\16_Flugger_Data_Safety_Sheets\Flugger%20Product%20Data%20Sheets.mht!http://gm.flugger.com/en/logo.jpg |

**Преимущества**

Быстросохнущее и прочное покрытие

Очень стойкая к атмосферным воздействиям и грязеотталкивающая поверхность

Выдерживает жёсткую чистку, даже под высоким давлением

**Подготовка поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим и твердым. Старые поверхности, отслаивающаяся краска и поврежденные участки дерева должны быть полностью зачищены. Загрязнения удалить с помощью Flügger Facade Clean, а плесень и наросты грибка используя Flügger Facade Anti-green. Необработанную, новую и впитывающую древесину необходимо загрунтовать Flügger Wood Tex Grundolie. В регионах с повышенной влажностью дополнительно использовать грунт Wood Tex Grundmaling.

**Нанесение**

Размешать перед использованием. Наносить кистью, валиком или краскопультом.

**Примечание**

Процент содержания влаги в дереве перед покраской не должен превышать: - окна и двери: 12 % +/-3 – фасады, заборы: 18 %

**Технические характеристики**

Тип: Акриловая краска

Плотность: 1,31 кг/л

Степень блеска: 25, полуматовый

Сухой остаток: По весу: 51% , По объему: 35%

Расход: 8-10 м²/л

 пиленая древесина 6-8 м²/л

Температура нанесения: Мин. рабочая температура в процессе

 нанесения и высыхания/отверждения: +5°C

 Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания при температуре 20°C,

относительной влажности 60%: На отлип: 1 ч

 Интервал перекрытия: 5 ч

 Полное отверждение: несколько дней

Разбавитель: Вода

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло

Условия хранения: Хранить в прохладном месте. В плотно закрытой упаковке. Не замораживать.

**Код:** WT AKRYLM Июнь 2015г. заменяет Январь 2014 г.

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к инструкции по нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.